广东省汽车制造业（表面涂装）VOCs排放量计算方法

（试行）

广东生态环境厅

目录

1.	适用范围	3

2.	计算方法	3

2.1 VOCs投用量	3

2.2 VOCs回收量	5

2.3 VOCs去除量	6

广东省汽车制造业（表面涂装）VOCs排放量计算方法

# 适用范围

本方法适用于广东省汽车制造行业（包括但不限于：汽车整车制造、汽车用发动机制造、改装汽车制造、低速汽车制造、电车制造、汽车车身和挂车制造、汽车零部件及配件制造）表面涂装过程中VOCs排放量计算。

# 计算方法

汽车制造业（表面涂装）生产过程中VOCs排放量计算采用全过程物料衡算法，VOCs排放量为VOCs投用量与VOCs回收量和去除量之差，见公式2-1。

E汽车制造=E投用−E回收−E去除                   （公式2-1）

式中：

E汽车制造—统计期内汽车制造企业的VOCs排放量，千克；

E投用—统计期内使用含VOCs的物料中VOCs量之和，千克；

E回收—统计期内各种溶剂与废弃物（含固体与液体）回收物中VOCs量之和，千克；

E去除—统计期内污染控制措施VOCs去除量，千克。

# 2.1 VOCs投用量

VOCs投用量为统计期内企业使用的各种物料中VOCs量之和，见公式2.1-1。含VOCs物料包括但不限于：擦洗溶剂、涂料、固化剂、稀释剂、清洗剂、密封胶、保护蜡、粘结剂等。

E投用=i=1nWi×WFi                    （公式2.1-1）

式中：

Wi—统计期内所有含VOCs物料i投用量，千克；

WFi—统计期内物料i中VOCs质量百分含量，%。

含有VOCs物料的投用量以企业原辅材料购入及库存单据等凭证为核定依据。原辅材料中VOCs含量根据以下原则确定：

（1）以产品质检报告中的VOCs含量作为核定依据，该质检报告应由取得计量认证合格证书的检测机构出具或由供货商提供；

（2）其他情况下，应按照表2.1-1取值。

表2.1-1 汽车制造企业（表面涂装）常用原辅材料VOCs含量参考值

| 原辅材料类别 |  | VOCs含量（%） |
| --- | --- | --- |
| 涂料 | 电泳底漆（水性，含乳液和色浆） | 5 |
|  | 油性喷涂底漆 | 50 |
|  | 水性喷涂底漆 | 15 |
|  | 油性中涂漆（含固化剂） | 45 |
|  | 油性色漆（含固化剂） | 80 |
|  | 油性罩光漆（含固化剂） | 55 |
|  | 水性中涂漆 | 15 |
|  | 水性色漆 | 20 |
|  | UV涂料 | 10 |
|  | 高固体分涂料 | 40 |
| 油性稀释剂 |  | 100 |
| 油性清洗剂 |  | 100 |
| 水性清洗剂 |  | 10 |
| 密封胶 |  | 6 |
| 空腔蜡 |  | 50 |
| 固化剂 |  | 25 |

# 2.2 VOCs回收量

VOCs回收量为统计期内各种VOCs溶剂与废弃物回收物中VOCs量之和，计算公式如下：

E回收=E废弃+E回收溶剂                    （公式2.2-1）

式中：

E回收—统计期内各种溶剂与废弃物（含固体与液体）回收物中VOCs量之和，千克；

E废弃—统计期内回收的废弃物中VOCs含量，千克；

E回收溶剂—统计期内生产过程中有机溶剂VOCs回收利用量，千克。

E废弃=i=1nW废弃，i×WF废弃，i               （公式2.2-2）

式中：

W废弃,i—统计期内废弃物i的回收量，千克，以企业委托的有资质危险废物处理单位出具发票等凭证为计算依据；

WF废弃,i—统计期内废弃物i中VOCs的含量，%，以企业委托的有资质危险废物处理单位出具的成分分析报告为依据。

E回收溶剂=i=1nW回收溶剂，i×WF回收溶剂，i         （公式2.2-3）

式中：

W回收溶剂,i—统计期内有机溶剂i的回收量，千克，以企业有机溶剂回收利用技术改造项目相关报告等为核算依据；企业对回收的溶剂提纯后再次回用的不计算在内。

WF回收溶剂,i—统计期内有机溶剂i中VOCs的含量，%，以企业有机溶剂回收利用技术改造项目相关报告等为核算依据。

## 2.3 VOCs去除量

VOCs去除量按VOCs污染控制设施的实测去除量或相关规定计，具体参见《广东省工业企业挥发性有机物排放量计算办法》。

E去除=i=1nE去除，i                         （公式2.3-1）

式中：

E去除—统计期内污染控制设施的VOCs去除总量，千克；

E去除,i—统计期内污染控制设施i的VOCs去除量，千克。

E去除，i=C入口，i−C出口，i×Qi×ti         （公式2.3-2）

式中：

E去除,i—统计期内污染控制设施i的VOCs去除量，千克；

C入口,i—统计期内污染控制设施i进口的VOCs排放浓度，千克/立方米；

C出口,i—统计期内污染控制设施i出口的VOCs排放浓度，千克/立方米；

Q i—统计期内污染控制设施i的实测气体流量，立方米/小时；

ti—统计期内生产时间，小时。